## Slide 1: Conformação Mecânica

## Slide 2: Definição
Modificação da forma de um corpo para outra, pré-definida, com geometria e dimensões controladas, pela aplicação de esforço mecânico (Martins, SD);
Os processos de conformação mecânica são aqueles que alteram a geometria do material (forma) por deformação plástica, através de forças aplicadas por ferramentas adequadas, que podem variar desde pequenas matrizes até grandes cilindros (Moro, 2007);
Operação onde se aplicam solicitações mecânicas em metais, que respondem com uma mudança permanente de dimensões (Helman e Cetlin, 19__);
Processo no qual aplicam-se forças ao aço, obrigando-o a adquirir a forma desejada por deformação plástica ou por ruptura do mesmo (Silveira, 2013);

## Slide 4: Classificação (Segundo os tipos de forças aplicadas no processo)
Compressão direta: A força é aplicada na superfície do material e este escoa perpendicularmente à direção de compressão;
Compressão indireta: A força primária aplicada é geralmente trativa, mas desenvolve-se forças compressivas entre o material e a matriz durante o processo;
Trativo: Forças de tração conformam o metal no formato desejado;
Dobramento: Momentos fletores atuando no material o conformam no formato desejado;
Cisalhamento: Forças cisalhantes ocasionando a ruptura do material;

## Slide 6: Classificação (Segundo aplicabilidade da forma final)
Trabalho mecânico primário: Quando o mesmo é realizado em lingotes de modo a produzir formas simples como placas, tarugos, barras etc...
Trabalho mecânico secundário: Quando o mesmo leva a formar objetos definitivos

## Slide 7: Classificação (Segundo temperatura de operação)
Trabalho a frio: Conformação executada no material com o mesmo abaixo de sua temperatura de recristalização;
Trabalho a quente: Conformação executada no material com o mesmo acima de sua temperatura de recristalização;

## Slide 8: Trabalho a quente
Emprego de menor esforço mecânico;
Estrutura refinada, melhora tenacidade;
Elimina a porosidade e segrega impurezas;
Deforma mais profundamente
Exige ferramental de material de boa resistência ao calor;
Oxidação e formação de casca de óxidos;
Não permite a obtenção de dimensões dentro de estreitas tolerâncias
Pior acabamento superficial

## Slide 9: Conceitos Básicos
Tensão;
Deformação;
Velocidade de Deformação;
Condições de Escoamento;
Relações Tensões Deformações;
Limite Máximo de Deformação;
Tensão ao Escoamento;
Resistência à Deformação;
Condições de Contorno;

## Slide 10: Tensão (σ)
Um corpo sobre ação de forças externas pode ter a área de sua secção transversal submetida a tensões normais (tração/compressão) ou tangenciais (cisalhamento);

## Slide 11: Deformação (ε)
Razão entra a diferença das dimensões finais e iniciais de um material e o valor inicial desta dimensão;

## Slide 12: Tensão e deformação Convencional (e) X Tensão e Deformação verdadeira (x)
Na tensão deformação convencional a variação no comprimento é relacionada com o comprimento original do corpo de prova
A tensão deformação verdadeira relaciona a variação no comprimento ao comprimento instantâneo do corpo

## Slide 13
A definição de tensão e deformação convencional é satisfatória para as deformações elásticas onde DL é muito pequeno, no entanto, deformações associadas à deformação plástica podem ser muito grandes ocasionando variações consideráveis no corpo de prova durante o ensaio

## Slide 14: Velocidade de Deformação (“Strain Rate”)
Variação da deformação na unidade de tempo:
εx=dεx/dt
εy=dεy/dt
εz=dεz/dt

## Slide 15: Condições de Escoamento
A passagem de um material de seu estado elástico para o estado plástico depende do estado de tensões, das condições do material, da temperatura e da velocidade de deformação;
A tensão de escoamento demarca o início da deformação plástica do material;

## Slide 16: Limite Máximo de Deformação
Uma conformação somente é possível até uma determinada grandeza de deformação. Teorias que possam predizer a grandeza da máxima deformação não foram desenvolvidas ainda a tal ponto de mostrar resultados quantitativos. Desta forma utiliza-se valores qualitativos obtidos de trabalhos práticos. Sabe-se que o mesmo é influenciado por:
  Estado de tensões;
  Temperatura;
  Velocidade de deformação

## Slide 17: Resistência a Deformação
Em todos os processos de conformação ocorrem perdas devido ao atrito e deslocações internas, isso exige que o esforço necessário para deformar plasticamente um material seja maior que a tensão de escoamento obtida em um ensaio uniaxial de tensões

## Slide 18: Condições de Contorno
Atrito;
Transferência de Calor: O cálculo dessas perdas geralmente é complexo e realizados com auxílio de programas de simulação;

## Slide 19: Metalurgia da Conformação

## Slide 20: Conceitos Básicos
Estrutura Cristalina;
Solução Sólida;
Defeitos Cristalinos;
Mecanismos Deformação Plástica;
Encruamento;
Textura e Anisotropia;

## Slide 21: Estrutura Cristalina
Arranjo tridimensional e periódico:

## Slide 22: Solução Sólida
Presença de outros componentes na estrutura cristalina do aço, formando ligas. Podem ser:
  Intersticial
  Substitucional (Para diferenças de raio atômico menor que 15%)

## Slide 23: Defeitos Cristalinos
Exercem grande influência na deformação plástica dos materiais, podem ser classificados em:
  Defeitos de ponto: Vacância, intersticial, deslocamento...
  Defeitos de linha: Discordância de linha ou de cunha
  Defeitos de plano: Contornos de grão
  Defeitos tridimensionais: Poros, inclusões

## Slide 24: Mecanismos Deformação Plástica
A deformação plástica pode ocorrer, basicamente, a partir de dois mecanismos:
  Escorregamento;
  Maclação;

## Slide 25: Escorregamento
Deslizamento de blocos cristalinos uns sobre os outros, principalmente por movimento de discordâncias

## Slide 26: Encruamento
Elevação da resistência do material a deformação plástica. Influenciado por:
  Tipo de estrutura cristalina;
  Composição química;
  Grau de pureza;
  Orientação cristalina dos grãos;
  Temperatura;
  Forma e tamanhos dos grãos;
  Condições superficiais dos grãos

## Slide 27: Textura e Anisotropia
Textura consiste na orientação preferencial dos planos cristalográficos da estrutura policristalina na direção de máxima deformação;
Conduz a diferentes níveis de propriedades mecânicas em função do sentido do esforço e orientação cristalina;
Um material texturizado apresenta comportamento anisotrópico;