# Parâmetros de corte

Parâmetros de corte são grandezas numéricas que representam valores de deslocamento da ferramenta ou da peça, adequados ao tipo de trabalho a ser executado, ao material a ser usinado e ao material da ferramenta. Os parâmetros ajudam a obter uma perfeita usinagem por meio da utilização racional dos recursos oferecidos por determinada máquina-ferramenta.

Para uma operação de usinagem, o operador considera principalmente os parâmetros:

- Velocidade de corte;

- Avanço.

Além desses, há outros parâmetros mais complexos tecnicamente e usados em nível de projeto:

- Profundidade de corte.

- Área de corte.

- Pressão específica de corte.

- Força de corte

- Potência de corte

A determinação desses fatores depende de muitos fatores: o tipo de operação, o material a ser usinado, o tipo de máquina-ferramenta, a geometria e o material da ferramenta de corte.

Além disso, os parâmetros se inter-relacionam de tal forma que, para determinar um, geralmente, é necessário conhecer os outros.

## Velocidade de corte

Dependendo da operação, a superfície da peça pode ser deslocada em relação à ferramenta, ou a ferramenta é deslocada em relação à superfície da peça. Em ambos os casos, tem-se como resultado o corte, ou desbaste do material. Para obter o máximo rendimento nessa operação, é necessário que, tanto a ferramenta quanto a peça desenvolvam velocidade de corte adequada.

Velocidade de corte é o espaço que a ferramenta percorre, cortando um material dentro de um determinado tempo. Vários fatores influenciam na velocidade de corte:

- tipo de material da ferramenta;

- tipo de material a ser usinado;

- tipo de operação que será realizada;

- condições de refrigeração;

- condições da máquina, etc.

Nas máquinas-ferramenta em que o movimento de corte é produzido pela rotação da ferramenta ou da peça, determina-se o número de rotações por minuto (n) através de cálculo, ou com auxílio de gráficos ou diagramas. Depende da velocidade de corte (Vc) determinada pelas condições de usinagem e pelo diâmetro (d) da peça ou ferramenta, e é expressa em rotações por minuto: rpm.

| n = Vc = d = π = | número de rotações por minuto da peça ou ferramenta (rpm) velocidade de corte (m/min) diâmetro da peça ou ferramenta (mm) constante da circunferência (3,1416) |
| --- | --- |

Embora exista uma fórmula que expressa a velocidade de corte, ela é fornecida por tabelas que compatibilizam o tipo de operação com o tipo de material da ferramenta e o tipo de material a ser usinado.

Quando o trabalho de usinagem é iniciado, é preciso ajustar a rotação da máquina-ferramenta: rpm (rotações por minuto). Isso é feito tendo como dado básico a velocidade de corte.

A escolha da velocidade de corte correta é importantíssima tanto para a obtenção de bons resultados de usinagem quanto para a manutenção da vida útil da ferramenta e para o grau de acabamento.

| Tabelas Relativas à Velocidade de Corte no Torno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabelas como as que se seguem, permite determinar a velocidade de corte para cada caso, conhecidos os fatores vistos anteriormente. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Conhecida a velocidade de corte, pode-se encontrar a rotação por minuto (rpm), por cálculos ou em tabelas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tabela de Velocidade de Corte (Vc) para o torno (em metros por minuto) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Materiais |  | Ferramenta de Aço Rápido |  |  |  |  |  |  | Ferramentas de Carboneto Metálico |  |
|  |  | Desbaste |  | Acabamento |  | Roscar e Recartilhar |  |  | Desbaste | Acabamento |
| 1020 - 1030 Aço Carbono Macio |  | 25 |  | 30 |  | 10 |  |  | 200 | 300 |
| 1045 - 1050 Aço Carbono Duro |  | 15 |  | 20 |  | 8 |  |  | 120 | 160 |
| 1060 - 1070 Aço Carbono Extraduro |  | 12 |  | 16 |  | 6 |  |  | 40 | 60 |
| Ferro Fundido Maleável |  | 20 |  | 25 |  | 8 |  |  | 70 | 85 |
| Ferro Fundido Cinzento |  | 15 |  | 20 |  | 8 |  |  | 65 | 95 |
| Ferro Fundido Duro |  | 10 |  | 15 |  | 6 |  |  | 30 | 50 |
| Bronze |  | 30 |  | 40 |  | 10 a 25 |  |  | 300 | 380 |
| Latão e Bronze |  | 40 |  | 50 |  | 10 a 25 |  |  | 350 | 400 |
| Alumínio |  | 60 |  | 90 |  | 15 a 35 |  |  | 500 | 700 |
| Fibra e Ebonite |  | 25 |  | 40 |  | 10 a 20 |  |  | 120 | 150 |

A velocidade de corte incorreta pode ser maior ou menor que a ideal. Quando isso acontece, alguns problemas ocorrem:

| Velocidade Maior | Velocidade Menor |
| --- | --- |
| - Superaquecimento da ferramenta, que perde suas características de dureza e tenacidade. - Superaquecimento da peça, gerando modificação da forma e dimensões da superfície usinada. - Desgaste prematuro da ferramenta de corte. | - O corte fica sobrecarregado, gerando travamento e posterior quebra da ferramenta, inutilizando-a e também a peça usinada. - Problemas na máquina-ferramenta, que perde rendimento de trabalho porque está sendo subutilizada. |

A broca de uma furadeira fica azulada, porque a temperatura de corte aumentou excessivamente e alterou as características da ferramenta, ou seja, ela perdeu a dureza.

## Avanço de corte

## Unidades de medida usadas nas máquinas-ferramenta:

## Plaina: mm/golpe

## Furadeira: mm/rotação ou mm/minuto

## Torno: mm/rotação

## Fresadora: mm/dente da fresa ou mm/minuto;

## Retificadora: mm/minuto

Assim, uma vez estabelecida a velocidade de corte, o operador deve compatibilizá-la com o avanço da ferramenta ou da peça. O avanço nada mais é que a velocidade de deslocamento de uma em relação à outra a cada rotação do eixo da máquina (mm/rot).

Esses valores são tabelados, publicados em catálogos dos fabricantes das ferramentas. Eles estão relacionados com material a ser usinado, a ferramenta e a operação de usinagem.

O fundamental para a usinagem, é que a ferramenta cortante seja mais dura do que o material usinado. Assim, usando a ferramenta de corte correta e os parâmetros adequados, não há como errar. Além disso, é necessário que o cavaco se desprenda de tal maneira que a superfície apresente as características de acabamento e exatidão de medidas adequadas à finalidade da peça.

| Avanços recomendados de acordo com diâmetro da peça. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Diâmetro em mm | Avanços para desbaste Em mm/rotação | Avanços para acabamentos Em mm/rotação | Avanços para: Sangrar, Torneamento interno. Em mm/rotação |
| 10 a 25 26 a 50 51 a 75 76 a 100 101 a 150 151 a 300 301 a 500 | 0,1 0,2 0,25 0,3 0,45 0,5 0,6 | 0,05 0,1 0,15 0,2 0,3 0,3 0,4 | 0,05 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 |

LISTA DE EXERCÍCIOS SOBRE VELOCIDADE E AVANÇO DE CORTE.

- Calcular o número de rotações que deve ser usado no torno mecânico para tornear uma peça de aço SAE 1070 com diâmetro de 27mm, usando uma ferramenta de desbastar, de aço rápido.

- Determine na tabela o avanço de corte para sangrar uma peça de ferro fundido maleável com diâmetro de 30mm, e para desbaste de uma peça de bronze com diâmetro de 108mm.

- Calcule as RPM para tornear uma peça de aço 1050, com pastilha de metal duro, com diâmetro de 25mm e a operação é desbaste.

- Calcule as RPM para tornear uma peça de fibra e ebonite com 55mm de diâmetro, para fazer a operação de acabamento, com ferramenta de carboneto metálico.

- Calcule as RPM para tornear uma peça de latão e bronze com 82mm de diâmetro, para fazer a operação de acabamento, com ferramenta de carboneto metálico.

- Calcule as RPM para tornear uma peça de ferro fundido cinzento, com pastilha de metal duro, com diâmetro de 35mm e a operação é desbaste.

- Qual rotação deve utilizar no torno para uma operação de recartilhar, com um material de ferro fundido duro de 16mm de diâmetro, com ferramenta de aço rápido.

- Qual rotação deve utilizar no torno para uma operação de roscar, com um material de alumínio de 25mm de diâmetro, com ferramenta de aço rápido.

- Calcule as RPM para tornear uma peça de aço 1020, com pastilha de metal duro, com diâmetro de 90mm e a operação é acabamento.

- Qual o número de rotações por minuto para tornear um tarugo de aço 1060 com diâmetro de 40mm, numa operação de acabamento, com ferramenta de aço rápido.